| MOL Helios 2M высокотемпературная консистентная смазка |  |
| --- | --- |

Высокотемпературная бентонитовая консистентная смазка с дисульфида молибдена. Имеет высокие противоизносные, противозадирные и антикоррозионные свойства. Применяется для смазки цепей, проходящих через печь и подшипников конвейера сушильных печей, подвергающихся высоким механическим нагрузкам и работающих на малых скоростях. В случае использования смазки при высокой температуре, смазку необходимо регулярно заменять. Эта смазка несовместима с другими консистентными смазками. Диапазон рабочих температур: от -20 ° C до +200 ° C Класс NLGI; NLGI 2. Эксплуатационый уровень и допуски; DIN 51502: KPF2S-20 ISO 6743-9: L-XBGEB 2. Свойства; Типичные значения. Вязкoсть базового масла при 40°C [мм2/с]; 280. Температура каплепадения °C; более 300. Пенетрация после 60 циклов при 25°C [0,1 мм]; 280.