| Технические характеристики |  |  | ## Mobil Chassis Grease LBZ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Описание продукта: |  |  |  |  |  |
| Mobil Chassis Grease LBZ - полужидкая смазка на основе гидроксистеарата лития консистенции 000/00 по NLGI. Она разработана специально для систем централизованной смазки грузовых автомобилей. Особенно привлекательной характеристикой Chassis Grease LBZ является ее превосходная текучесть при низких температурах и в длинных трубопроводах. Этот продукт обладает повышенной стойкостью к вымыванию водой и антикоррозионными |  |  |  |  |  |
| Особенности и преимущества: |  |  |  |  |  |
| Mobil Chassis Grease LBZ обладает следующими преимуществами: Может применяться в широком диапазоне температур. Обеспечивает снижение эксплуатационных расходов по сравнению с ручной смазкой вследствие меньших расходов на техническое обслуживание и экономичному использованию. |  |  |  |  |  |
| Применение: |  |  |  |  |  |
| Mobil Chassis Grease LBZ пригодна для использования в системах централизованной смазки грузовых автомобилей, использующих полужидкие смазки. Вследствие специального состава и полужидкой консистенции Mobil Chassis Grease LBZ обладает превосходной текучестью в длинных трубопроводах. В зависимости от применения она может обладать текучестью при -25°C. Масляная пленка обладает хорошей адгезией и не стекает даже при остановах. Она быстро попадает в точки смазки. Mobil Chassis Grease LBZ стабильна в холодной и горячей воде, поэтому ее можно использовать во влажных условиях и при проникновении горячей воды. Хорошая способность к защите от коррозии позволяет использовать ее на дорогах, посыпаемых солью, когда имеется опасность коррозии точек смазки шасси. Mobil Chassis Grease LBZ совместима с герметиками на основе бутадиенакрилонитрильного каучука, эластомерных акриловых сополимеров и фторсодержащих эластомеров, если они пригодны для эксплуатации при рабочих |  |  |  |  |  |
| Спецификации, одобрения, уровень свойств: В связи с возможной модификацией продукта данный список может быть изменен, для получения последней информации обратитесь в технический отдел компании ЭксонМобил. |  |  |  |  |  |
| Рекомендуется для применения в системах с полужидкой смазкой следующих изготовителей: W Vogel, Berlin ( до -25°C ). Tecalemit, Bielefeld (до -20°C ). Interlude, Ottobrun и, в особенности, Mercedes Benz (полужидкие смазки в соответствии с листом 264). |  |  |  |  |  |
| Типичные характеристики: Приведенные типичные физико-химические характеристики являются справочными и не являются необходимыми техническими условиями при производстве и продаже: |  |  |  |  |  |
|  | Chassis Grease LBZ | Метод испытаний |  |  |  |
|  | Класс по NLGI | ASTM D217 |  | 000/00 |  |
|  | Тип мыла | - |  | Гидроксистеарат лития |  |
|  | Цвет | Визуальный |  | Зеленый |  |
|  | Структура | - |  | Однородная |  |
|  | Пенетрация | ASTM D217 |  | 450 |  |
|  | Вязкость базового масла при 400C | ASTM D445 |  | 42 |  |
|  | Температура каплепадения, 0C | ASTM D2265 |  | 120 |  |

Безопасность применения: По имеющейся информации, этот продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании. Дополнительная информация и рекомендации приведены в "Бюллетене данных по безопасному обращению с материалами". Эти Бюллетени предоставляются по запросу местным офисом, ответственным за продажи. Этот продукт не должен применяться для других целей, кроме тех, для которых он предназначен. При утилизации использованного продукта, соблюдайте меры по защите окружающей среды.