### Mobilgrease XHP 100 MINE

Смазка премиального качества на основе литиевого комплекса с дисульфидом молибдена

Описание продукта и применение

Продукты семейства Mobilgrease XHP Mine представляют собой специальную смазку на основе литиевого комплекса, созданную для очень тяжелых условий применения в горнодобывающей и внедорожной технике. Смазка создана на основе литиевого комплекса с добавлением 5% дисульфида молибдена. Она может использоваться в широком диапазоне температур и нагрузок и имеет исключительные противоизносные и антизадирные свойства, стойкость к воздействию воды и широкий межсервисный интервал. Mobilgrease XHP Mine не разъедает сталь и цветные металлы и хорошо совместима с уплотнениями из обычных материалов.

Mobilgrease XHP Mine специально разработана для примененеия в осях ковшей, тяжелонагруженных узлах шасси, опорных устройствах. Она хорошо работает в централизованных системах смазки тяжелогонагруженного оборудования, требующего смазки NLGI 0. Mobilgrease XHP Mine рекомендована для централизованных систем смазки Caterpillar и других производителей внедорожной и строительной техники. Она хорошо работает при низких температурах (до минус 30 0С).

| Типичные характеристики: |  |
| --- | --- |
| Класс NLGI | 0 |
| Тип загустителя | Литиевый комплекс |
| Цвет, визуально | Серо-черный |
| Пенетрация, при перемешивании, 25 °С, ASTM D 217 | 370 |
| Температура каплепадения, °С, ASTM D 2265 | 230 |
| Кинематическая вязкость базового масла, ASTM D 445, |  |
| сСт при 40 ºC | 100 |
| Сохранение консистентности при перемешивании, ASTM D 1831, мм/10 | -5 |
| Износ на 4-шариковой машине трения, ASTM D 2266, пятно износа, мм | 0,4 |
| Нагрузка сваривания на 4-шариковой машине, ASTM D 2509,кг | 400 |
| Дисульфида молибдена, % | 5 |
| Предотвращение коррозии, ASTM D 1743 | Выдерживает |
| Антикоррозийный тест Emcor, IP 220, кислотная вода | 0 |
| Защита от коррозии, IP 220, дистиллированная вода | 0 |
| Коррозия на медной пластинке, ASTM D 4048 | 1А |

Применение

Mobilgrease XHP Mine специально разработана согласно рекомендациям производителей горнонодобывающего оборудования и внедорожной техники. Она рекомендуется для:

осей и опорных устройств ковшей и тяжелонагруженных элементов шасси

централизованных систем смазки тяжелонагруженного оборудования

централизованных систем смазки шасси.

Безопасность применения

По имеющейся информации, этот продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании. Дополнительная информация и рекомендации приведены в «Бюллетене данных по безопасному обращению с материалами». Эти Бюллетени предоставляются по запросу местным офисом, ответственным за продажи. Этот продукт не должен применяться для других целей, кроме тех, для которых он предназначен. При утилизации использованного продукта, соблюдайте меры по защите окружающей среды.