| Технические характеристики |  | ## Mobilith SHC 1000 Special |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Описание продукта: |  |  |  |  |
| Mobilith SHC 1000 Special - особо высококачественная смазка, в которой сочетаются уникальные особенности синтетического базового масла и характеристики, придаваемые загустителем на основе литиевого мыла и дисульфидом молибдена. Этот продукт предназначен для увеличения срока службы подшипников, эксплуатируемых при чрезвычайно низких скоростях, больших нагрузках и высоких температурах. |  |  |  |  |
| Особенности и преимущества: |  |  |  |  |
| Mobilith SHC 1000 Special обеспечивает следующие преимущества: Превосходные характеристики при сверхвысоком давлении и противоизносные характеристики; Высокий уровень защиты от коррозии; Превосходная водостойкость; Превосходная масляная пленка при скоростях и температурах, когда обычные смазки непригодны; Совместима с нитрильным и бутадиеновым каучуком; Превосходная механическая стабильность; Отличная низкотемпературная прокачиваемость - до –32 0C |  |  |  |  |
| Применение: |  |  |  |  |
| Mobilith SHC 1000 Special – смазка класса 2 по NLGI, содержащая синтетическое базовое масло ISO VG 1000 с добавкой твердых смазочных материалов. Она предназначена для использования в подшипниках скольжения и качения, эксплуатируемых при чрезвычайно низких скоростях, больших нагрузках и высоких температурах. Не содержащее парафинов синтетическое базовое масло обеспечивает превосходную низкотемпературную текучесть и прокачиваемость. Рекомендованный рабочий диапазон температур - от –200C до 2000C. |  |  |  |  |
| Типичные характеристики: Приведенные типичные физико-химические характеристики являются справочными и не являются необходимыми техническими условиями при производстве и продаже |  |  |  |  |
| Mobilith SHC 1000 Special |  |  |  |  |
|  | Метод испытаний |  |  |  |
| Класс NLGI | ASTM D217 |  | 2 |  |
| Тип мыла | - |  | Литиевый комплекс |  |
| Структура | Визуальный |  | Однородная |  |
| Цвет | Визуальный |  | Серо-черный |  |
| Пенетрация | ASTM D217 |  | 295/293/285 |  |
| Температура каплепадения, 0С | ASTM D2265 |  | 258 |  |
| Вязкость базового масла, сСт при 400С | ASTM D445 |  | 998 |  |
| Вязкость базового масла, сСт при 1000С | ASTM D445 |  | 83 |  |
| Испытание на 4-шариковой машине, пятно износа, мм | ASTM D 2266 |  | 0,73 |  |
| Испытание на 4-шариковой машине, нагрузка сваривания, кг | ASTM D 2596 |  | 620 |  |
| Тест Emcor на вымывание дистиллированной водой | IP 220 |  | 0-0 |  |
| Распыление воды, потери в % | ASTM D4049 |  | 56/59 |  |
| Вымывание водой, мас. % при 790С | ASTM D1264 |  | 6,1/4,8 |  |
| Стойкость к окислению, падение давления, гПа | ASTM D942 553 |  |  |  |
| Общее содержание твердых смазочных материалов | - |  | 12% |  |

Безопасность применения: По имеющейся информации, этот продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании. Дополнительная информация и рекомендации приведены в "Бюллетене данных по безопасному обращению с материалами". Эти Бюллетени предоставляются по запросу местным офисом, ответственным за продажи. Этот продукт не должен применяться для других целей, кроме тех, для которых он предназначен. При утилизации использованного продукта, соблюдайте меры по защите окружающей среды.