| Технические характеристики |  | ## Mobil Polyrex EM |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Описание продукта: |  |  |  |  |
| ### Пластичная смазка для электродвигателей Премиальный продукт, специально приготовленный для применения в электродвигателях. Благодаря специально подобранному загустителю из полимочевины и фирменные технологии производства, обеспечивают стабильно низкую шумность работы подшипников, их защиту и увеличивает срок службы электродвигателя. |  |  |  |  |
| Особенности и преимущества: |  |  |  |  |
| - Долгий срок службы, превосходная высокотемпературная смазывающая способность, - Исключительная механическая стабильность, - Низкая шумность, обеспечивающая более тихую работу оборудования, - Прекрасные антикоррозионные свойства, даже в присутствие соленой воды, - Продукт специально разработан для смазывания подшипников электродвигателей. |  |  |  |  |
| Применение: |  |  |  |  |
| - Подшипники электродвигателей - Высокотемпературные насосы - Подшипники, заполняемые смазкой на весь срок службы - Шариковые или конические подшипники, работающие при высокой температуре в узлах, где необходимо малое отделение базового масла. - Шариковые или конические подшипники, работающие в местах с повышенными требованиями по шумности. |  |  |  |  |
| Типичные характеристики: Приведенные типичные физико-химические характеристики являются справочными и не являются необходимыми техническими условиями при производстве и продаже: |  |  |  |  |
|  | Типичные показатели |  |  |  |
|  | Mobil Polyrex EM |  |  |  |
|  | Класс NLGI |  | 2 |  |
|  | Цвет |  | Голубой |  |
|  | Вязкость базового масла, ASTM D 445 |  |  |  |
|  | cSt @ 40°C 115 |  | 115 |  |
|  | cSt @ 100°C 12.2 |  | 12.2 |  |
|  | Индекс вязкости минерального масла, ASTM D 2270 95 |  | 95 |  |
|  | Пенетрация, ASTM D217 рабочая, 60x, мм/10 284 |  | 284 |  |
|  | Пенетрация, ASTM D217 рабочая, 100,000, мм/10 318 |  | 318 |  |
|  | Температура каплепадения, ASTM D 2265, °C |  | 288 |  |
|  | Срок службы при высокой температуре, ASTM D 3336, часы при 177°C |  | 750+ |  |
|  | 4х шариковая машина трения, пятно износа, ASTM D 2266, 40кг, 1200 об/мин, 75°C, 1ч, мм |  | 0.41 |  |
|  | Низкотемпературный момент, ASTM D 1478, гр-см при -29°C |  |  |  |
|  | Стартовый |  | 6300 |  |
|  | Рабочий |  | 488 |  |
|  | Маслоотделение, ASTM D 1742, % |  | 0.3 |  |
|  | EMCOR тест, коррозия, 10% Синтезированная морская вода ASTM D6138 (приготовление по ASTM D 665B) |  | 0,0 (нет коррозии) |  |
|  | Коррозия медной пластины, ASTM D 4048 |  | 1А |  |
|  | Вымываемость водой, ASTM D 1264, % |  | 1.9 |  |
|  | Противоржавийные свойства, ASTM D 1743, дистиллированная вода |  | Прошла |  |

Безопасность применения: По имеющейся информации, этот продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании. Дополнительная информация и рекомендации приведены в "Бюллетене данных по безопасному обращению с материалами". Эти Бюллетени предоставляются по запросу местным офисом, ответственным за продажи. Этот продукт не должен применяться для других целей, кроме тех, для которых он предназначен. При утилизации использованного продукта, соблюдайте меры по защите окружающей среды.