| Технические характеристики | Серия Mobil DTE 800 |  |
| --- | --- | --- |
| Описание продукта: Mobil DTE 832 и 846 представляют собой с турбинные масла с превосходными эксплуатационными характеристиками, предназначенные для применения в паровых турбинах и газовых турбинах, эксплуатируемых в комбинированном цикле (CCGT) в самых жестких условиях эксплуатации. Эти прогрессивные продукты основаны на высококачественных гидроочищенных базовых маслах для обеспечения исключительно высокой термоокислительной стабильности и на специально подобранных присадках, предотвращающих образование отложений, обеспечивающих "поддержание чистоты", необходимое для газовых турбин, эксплуатируемых в тяжелых условиях, а также обеспечивающих превосходную водоотделяющую способность, необходимую для эксплуатации паровых турбин. В композиции этих масел также содержится противоизносная система без цинка, обеспечивающая высокую несущую способность смазочных масел для турбин с зубчатыми передачами. Наряду с удовлетворением конкретным требованиям современных паровых и газовых турбин масла серии Mobil DTE 800 являются незаменимыми для турбин, эксплуатируемых в комбинированном цикле, нуждающихся в одном масле для тандема, состоящего из газовой и паровой турбин. Одновременное предотвращение отложений и удовлетворение требованиям по водоотделяющим способностям является основным преимуществом в эксплуатационных характеристиках этого прогрессивных смазочных материалов. Превосходная термоокислительная стабильность Mobil DTE 832 и 846 является гарантией их работоспособности в самых жестких условиях эксплуатации турбин. Высокие эксплуатационные характеристики масел серии Mobil DTE 800 означают превосходную защиту оборудования, надежную эксплуатацию, снижение простоев и увеличение сроков смены масла. Эти продукты также обеспечивают гибкость в управлении, поскольку они могут быть использованы в турбинах всех типов: паровых, газовых и в турбинах с зубчатыми передачами. |  |  |
| Особенности и преимущества: Продукты на минеральной основе торговой марки Mobil DTE являются незаменимыми для владельцев турбин во всем мире на протяжении более ста лет. В течение этого периода ученые нашей компании поддерживали самые тесные связи с производителями турбинного оборудования и с эксплуатационниками для обеспечения гарантии, что наши смазочные материалы превышают или удовлетворяют требования турбин новых конструкций. Для этого потребовалось непрерывное совершенствование турбинных масел Mobil и применение самых эффективных современных базовых масел и присадок. Для современных стационарных газовых турбин, эксплуатируемых с высокой выходной мощностью, исключительная защита от термоокислительного разложения и предотвращение образования отложений являются основными требованиями. Жесткие условия эксплуатации вызывают сильное термическое воздействие на смазочный материал, что может привести к забивке фильтров, образованию отложений на сервоклапанах или сократить срок службы масла. Для современных паровых турбин требуется высокий уровень стойкости к окислению, а также хорошая водоотделяющая способность в случаях попадания водяного пара. Для эксплуатации в комбинированном цикле смазочный материал должен удовлетворять требованиям турбин обоих типов. Масла серии Mobil DTE 800 обладают следующими особенностями и потенциальными выгодами: |  |  |
| Особенности |  | Преимущества и потенциальные выгоды |
| Удовлетворяет или превышает требования, предъявляемые основными производителями как газовых, так и паровых турбин |  | Исключает ошибочное применение смазочного материала и дорогостоящую замену Снижает затраты на хранение продуктов на складе |
| Превосходная термоокислительная стабильность |  | Снижение простоев, более надежная эксплуатация Увеличение срока службы масла, снижение затрат на продукты |
| Превосходные противоизносные свойства |  | Превосходная защита турбин с зубчатыми передачами (газовых и паровых) Снижает эксплуатационные затраты и затраты на замену Продолжительная защита оборудования и снижение затрат на замену |
| Превосходная деэмульгирующая способность |  | Эффективная эксплуатация системы и уменьшение затрат на техническое обслуживание |

Применение: Турбинные масла с превосходными эксплуатационными характеристиками Mobil DTE 832 и 846 предназначены для применения в системах смазки паровых и газовых турбин с прямым или редукторным соединением и в механизмах регулирования скорости турбин. Специфическими областями применения являются: - Электростанции с комбинированным циклом (CCGT), включая объекты с общей циркуляционной системой для паровой и газовой турбин. - Смазка установок, снабженных паровыми или газовыми турбинами, применяемых для выработки электроэнергии, для прокачивания природного газа по трубопроводам, для технологических целей и на когенерационных станциях, вырабатывающих электроэнергию и тепло

Спецификации, одобрения, уровень свойств: В связи с возможной модификацией продукта данный список может быть изменен, для получения последней информации обратитесь в технический отдел компании ЭксонМобил.

| Mobil DTE 800 соответствует или превосходит следующие спецификации промышленности и производителей оборудования | 832 | 846 |
| --- | --- | --- |
| JIS K2213 Тип 2 | ## X | ## X |
| DIN 51515-1 L-TD | X | X |
| DIN 51515-2 L-TG | X | X |
| GE GEK 28143A | X | X |
| Solar ES 9-224, класс II | X | X |
| GE GEK 32568-E/F | X |  |
| GE GEK 101941-A | X |  |
| GE GEK 107395 | X |  |
| Соответствует Alstom Power Sweden 812108 | X |  |
| Соответствует Alstom Power Sweden 812109 |  | X |

| Mobil DTE 800 имеет следующие одобрения производителей оборудования | 832 | 846 |
| --- | --- | --- |
| Alstom Power HTGD 90 117 | X | X |
| Siemens TLV 9013 04 | X | X |
| Уровень качества GE GEK 32568-C | X |  |

Типичные характеристики: Приведенные типичные физико-химические характеристики являются справочными и не являются необходимыми техническими условиями при производстве и продаже:

| Mobil DTE 800 | 832 | 846 |
| --- | --- | --- |
| Класс вязкости ISO | 32 | 46 |
| Кинематическая вязкость, ASTM D 445, |  |  |
| сСт при 40 С | 29,6 | 42,4 |
| сСт при 100 С | 5,4 | 6,2 |
| Индекс вязкости, ASTM D 2270 | 110 | 106 |
| Температура застывания, С, ASTM D 97 | -30 | -30 |
| Температура вспышки, С, ASTM D 92 | 224 | 244 |
| Удельный вес 15,6 С/15,6 С, ASTM D 4052 | 0,86 | 0,87 |
| TOST, ASTM D 943, ч до 2 мгКОН/г кислотного числа | 10 000+ | 10 000+ |
| RBOT, ASTM D 2272, мин | 1200 | 1100 |
| Задир на шестеренчатом стенде FZG, DIN 5182, А/8.3/90, ступень отказа | 9 | 9 |
| Защита от ржавления, ASTM D 665 Дистиллированная вода Морская вода | Выдерж. Выдерж. | Выдерж. Выдерж. |
| Водоотделение, ASTM D 1401, мин. до 0 мл эмульсии при 54 С | 15 | 15 |
| Коррозия на медной пластинке, ASTM D130, 3 ч при 100 С | 1А | 1А |
| Испытания на пенообразование, ASTM D 892, этап I, склонность/стабильность, мл/мл | 20/0 | 20/0 |
| Деаэрирующая способность, мин | 2 | 2 |

Безопасность применения: По имеющейся информации, этот продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании. Дополнительная информация и рекомендации приведены в "Бюллетене данных по безопасному обращению с материалами". Эти Бюллетени предоставляются по запросу местным офисом, ответственным за продажи. Этот продукт не должен применяться для других целей, кроме тех, для которых он предназначен. При утилизации использованного продукта, соблюдайте меры по защите окружающей среды.