PAGE  
[image: image1.png]E)¢onhlobil
X0 Lubricants & Specialties





	Технические

характеристики
	Esso Teresstic T 32-100 

	Описание продукта: Смазочные материалы серии Teresstic T 32-100 - турбинные и циркуляционные масла с высокого качества, разработанные для разнообразного применения в промышленности. Это семейство продуктов используется в паровых турбинах, малонагруженных стационарных газовых турбинах, а также в циркуляционных системах. В течение лет масла Teresstic T 32-100 совершенствовались и сейчас состоят из тщательно отобранных базовых масел и высокоэффективных присадок, включая антиокислители, ингибиторы ржавления и коррозии и противопенные агенты. Масла Teresstic T 32-100 представлены четырьмя классами вязкости от ISO VG 32 до 100. Масла Teresstic T 32 и 46 разработаны для применения в турбинах, где требуются масла очень высокого качества с хорошей стойкостью к окислению, защитой от ржавления и превосходными межфазовыми характеристиками такими, как низкая склонность к вспениванию и быстрое отделение воздуха.

Масла семейства Teresstic T могут служить в разнообразном промышленном оборудовании. Эти продукты производятся по строгим стандартам для достижения постоянства качества из года в год. Масла Teresstic T 32-100 обеспечивают потребителям  надежную и эффективную эксплуатацию, как турбин, так и другого промышленного оборудования. В частности они стойки к длительному воздействию высокой температуры и очень хорошо работают в циркуляционных системах, даже при коротком времени отстоя. Такая комбинация качеств масел Teresstic T обусловливает выбор многих потребителей.

	

	Особенности и преимущества: 

Масла серии Teresstic T 32-100 являются передовой группой турбинных масел марки Esso Teresstic, признанной на протяжении многих лет за высокое качество, надежность и эксплуатационные свойства, проявляющиеся в тяжелых условиях эксплуатации. Это семейство продуктов производится по строгим стандартам контроля качества.

Эта серия продуктов с широким диапазоном по вязкости превосходно служит во многих видах промышленного оборудования. Высококачественные базовые масла и селективно подобранные присадки придают маслу этого семейства превосходную стойкость к окислению, что так необходимо в малонагруженных газовых и паровых турбинах. Некоторые особенности и потенциальные выгоды, предоставляемые этими маслами, перечислены ниже:

· Масла для широкого диапазона промышленного применения, включая паровые и малонагруженные газовые турбины, что позволяет оптимизировать и унифицировать ассортимент применяемых масел 

· Высококачественные масла с высокой репутацией надежности, снижающие потребность в обслуживании и незапланированные простои

· Масла с длительной работоспособностью в турбинах и циркуляционных системах, снижающие затраты на замену масла

· Масла производятся по высоким требованиям системы контроля качества компании - Product Quality Management System (PQMS)(
· Масла разработаны с вовлечением высококачественных базовых масел и специально подобранной композиции функциональных присадок




	Применение: 

Teresstic T 32-100 - серия турбинных масел высокого качества, разработанных для разнообразного применения в промышленности, включая:
· Циркуляционные системы с относительно высокой температурой, требующие применения масел с длительной работоспособностью

· Промышленные и судовые паровые турбины и малонагруженные промышленные газовые турбины, способные работать на минеральных маслах 

· Гидротурбины

· Гидравлические системы



	

	Спецификации, одобрения, уровень свойств:

В связи с возможной модификацией продукта данный список может быть изменен, для получения последней информации обратитесь в технический отдел компании ЭксонМобил.


	Teresstic T соответствует или превосходит следующие спецификации промышленности и производителей оборудования
	32
	46
	68
	100

	Alstom Power Sweden MAT 812101
	X
	
	
	

	Alstom Power Sweden MAT 812102
	
	X
	
	

	GEC Alstom NBA P 50001
	X
	X
	
	

	GE GEK 46506-D
	X
	X
	
	

	GE GEK 28143-A
	X
	X
	X
	

	GE GEK 27070
	X
	
	
	

	Siemens Power Generation PD-55125Z3
	X
	
	
	

	DIN 51515-1 (L-TD 46)
	X
	X
	X
	X

	JIS K2213 тип 2 с присадками
	X
	
	
	

	China National Standard GB 11120-89
	
	X
	
	


	Teresstic T имеет следующие одобрения производителей оборудования
	32
	46
	68
	100

	Alstom Power HTGD 90 117
	X
	X
	X
	

	Siemens TLV 9013 04, без зубчатых передач
	X
	X
	
	

	Siemens TLV 9013 03
	
	
	
	X


	Типичные характеристики:
Приведенные типичные физико-химические характеристики являются справочными и не являются необходимыми техническими условиями при производстве и продаже:


	
	Teresstic T 32
	Teresstic T 46
	Teresstic T 68
	Teresstic T 100

	Класс вязкости ISO
	32
	46
	68
	100

	Кинематическая вязкость, ASTM D 445,
	
	
	
	

	сСт при 40 (С
	32
	46
	68
	100

	сСт при 100 (С
	5.4
	6.8
	8.5
	10.6

	Индекс вязкости, ASTM D 2270
	100
	100
	95
	95

	Температура застывания, (С, ASTM D 97
	-30
	-30
	-30
	-27

	Температура вспышки, (С, ASTM D 92
	222
	218
	220
	242

	Плотность при 15 (С, ASTM D 1298, кг/л
	0.86
	0.87
	0.87
	0.88

	TOST, ASTM D 943, ч. до2 мгКОН/г
	5000
	4500
	3500
	2500

	Коррозия на медной пластинке, ASTM D130, 3 ч при 100 (С
	1B
	1B
	1B
	1B

	Защита от ржавления, ASTM D 665

Морская вода
	Выдерж.


	Выдерж.
	Выдерж.
	Выдерж. (дистиллированная вода только)

	Водоотделение, ASTM D 1401, мин до 3 мл эмульсии при 54 (С
	20
	20
	20
	20

	Испытания на пенообразование, ASTM D 892, этап I, склонность/стабильность, мл/мл
	0/0
	0/0
	0/0
	10/0

	Деаэрирующая способность, ASTM D 3427, 50 (C, мин
	2
	3
	5.5
	11


	Безопасность применения:

По имеющейся информации, этот продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании. Дополнительная информация и рекомендации приведены в "Бюллетене данных по безопасному обращению с материалами". Эти Бюллетени предоставляются по запросу местным офисом, ответственным за продажи.  Этот продукт не должен применяться для других целей, кроме тех, для которых он предназначен. При утилизации использованного продукта, соблюдайте меры по защите окружающей среды.


PAGE  
www.specmaslo.by
                                                                                                                     

